黄骅港四期水泥搅拌桩检测要求
	区域
	桩信息
	检测要求

	
	桩型
	桩径
	桩长
	总桩数
	检测项目
	数量
	技术要求

	四期廊道下
	水泥搅拌桩
	600mm
	8m
	1268根
	现场抽芯检测
	13根
	复合地基承载力特征值（kPa）

170（桩底标高-13.0m）；120（桩底标高-11.0m)

说明：1、水泥标号P42.5，水泥参入量17%——20%。

2、水泥搅拌桩采用现场抽芯检测、抗压强度平均值为1.5MPa.

3、水泥搅拌桩全长抽芯取样，比例为1%，每1.5m取一个试件进行无侧限抗压试验。

4、做2处复合地基载荷板试验，载荷板面积不小于1m2，与成桩28天后进行。

	
	
	
	
	
	单桩复合地基静载试验
	2个
	

	四期落地皮带机
	水泥搅拌桩
	0.5m
	8m
	1240根
	现场抽芯检测
	13根
	共8条皮带机
依据施工图《1-12045-HHSQSG-TJ-GY-02》和《1-12045-HHSQSG-TJ-GY-05》相关要求
1、水泥搅拌桩桩身水泥土无侧限抗压强度平均值要求大于等于1.3MPa(龄期90天)，要求沿水泥搅拌桩全长进行抽芯取样，每1.0m取一个试件进行无侧限抗压强度试验，取芯率为总桩数的1%。
2、水泥搅拌桩单桩荷载试验每条皮带机做3个，单桩承载力不小于130KN。
3、复核地基荷载试验数量每条皮带机做3个，复核地基承载力特征值要求大于80KPa。

	
	
	
	
	
	单桩静载试验
	3个
	

	
	
	
	
	
	单桩复合地基静载试验
	3个
	


