屋顶防水及室内墙面粉刷施工技术要求
一、屋面防水做法
1、拆除漏水屋面卷材，女儿墙空鼓水泥砂浆面铲除并重新抹灰找平层。
2、选料：选用具有生产资质的厂家所生产的3mm厚SBS弹性体改性沥青防水卷材（俗称聚酯胎防水材料），所选用的材料必须具有合格证及检验报告。
3、屋面整体涂刷一遍底油，带底油完全干燥后，用热熔法把SBS聚酯胎防水卷材粘贴在屋面上。第一遍全部完工后，再用同样的方法把第二层卷材粘贴屋面上。包括女儿墙防水处理，卷材压过女儿墙。每道工序必须保证质量，经监理工程师验收合格后方可进行下一道工序。全部工程完工后，并经业主和监理验收合格，才能进行交工。
4、屋顶防水处理必须保证汇水坡度，屋顶处理后不能积水。
二、室内粉刷：铲除已坏涂料乳胶漆→墙面找平刮腻子（两遍）→砂纸打磨找平→喷刷室内乳胶漆（两遍）→垃圾清理并外运完成施工。
