神华上航疏浚有限责任公司“神华浚2”轮桨叶修理比价文件
一、投标人资质要求

1. 具有独立法人资格，有营业执照、税务登记证；

2. 注册资金100 万元（含）以上；

3. 能提供后期技术服务，有良好的修理质量承诺；

4. 有多年挖泥船螺旋桨桨叶修理经验或资质。

二、投标书需提供内容

1、投标方资质证明文件。

1) 加盖投标单位公章的法人营业执照副本复印件。

2) 投标方情况介绍（加盖公章）。

3) 以往修理挖泥船螺旋桨桨叶的证明文件或记录（加盖公章）。

4) 技术服务和质量保证声明（加盖公章）

2、技术参数及相关要求

   1）桨叶基本数据：

	桨叶直径
	桨毂径
	材料
	 片数

	4100mm 
	1180mm
	Ni-Al-Bronze
	  8片 


2） 修理工艺要求： 

抛光，着色检查

（一） 抛光旨在提高推进效率及消除应力集中现象。采用粗抛及精抛,精抛在粗抛结束后进行。

（二） 着色检查在抛光结束后进行，着色在叶梢及叶根部分以发现铸造缺陷及可能产生的裂纹。

车间内切割校正焊补及静平衡试验

（一）切割

对螺旋桨叶梢切割时，需要精确的对称进行，以避免产生不平衡，
（二）校正焊补

叶梢弯曲用氧乙炔加热校正，加热区域及温度件附录A及附录C，对弯曲角度及长度较大时需逐渐舒展，尽量减少由此产生的应力，校正结束后用加热器及石棉布保温2小时以上。叶梢焊缝及丢失处的焊补需打磨消除后进行，坡口形式附录B，严禁在风大或者潮湿的环境中进行，原则上材料需要要螺旋桨相同。应进行充分预热，操作人员需要有相当的经验，结束后消除应力处理。
（三） 批嵌

对较大面积的海水腐蚀及运转气蚀坑，深度不超过叶片厚度1/6时允许用环氧假铜粉调和批嵌，干透后于补焊处一起打磨抛光。
抛光及静平衡

抛光结束后根据要求做静平衡试验，试验台架上任何一叶片均能转到任一角度而不发生发转，最大的不平衡试验数值有技术部提供。
附录A

不同铜质螺旋桨预热温度，消除应力温度及热校正温度及焊补材料

	合金成分
	预热温度
	消除内应力温度
	热校正温度
	焊补用合金

	锰黄铜
	150~250
	350~550
	500~800
	镍铝锰铝青铜

	镍锰黄铜
	150~250
	350~550
	500~800
	镍铝锰铝青铜

	镍铝青铜
	50~150
	450~600
	700~900
	镍铝锰铝青铜

	锰铝青铜
	100~250
	450~600
	700~850
	锰铅青铜

	验船师认可可以用锡黄铜度叶梢堆焊，药皮采用CJ301


附录B 焊补坡口形式
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附录C  预热及消除应力加热方法及区域
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对各种不同青铜材料，消除应力所推荐的温度范围见下表

	焊接过程，补焊过程和热处理

	合金
	补焊金属
	预热温度
	消除应力温度

	锰黄铜
	铝青铜  锰青铜
	150~250
	350~550

	镍锰黄铜
	铝青铜 铝锰青铜
	150~250
	350~550

	镍铝青铜
	铝青铜镍铝青铜锰铝青铜
	50~150
	无

	锰铝青铜
	锰铝青铜
	100~250
	450~600


注明：以上全过程均需在验船师及船东及检验部的认可中进行,并出具相应证书
 3、其他文件

1) 报价中应包含运费，并注明有效期和修理周期；

2) 图纸、技术方案；

3) 质量保证措施；

4) 历史业绩；

5) 其他投标人认为需要说明的事项。

三、投标文件的编制及提交

1、投标文件由投标人参照比价文件的要求编写，采用法定计量单位、规范的中文术语，字迹清楚，涂改之处要加盖印章。

2、投标文件正本须由投标单位法定代表人或其委托代理人签署并加盖法人单位公章。

3、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。

4、投标文件应按照招标文件要求的顺序装订成册；投标文件中的各种资质证明材料应一并装订。

5、投标单位应将投标文件的正本和副本密封在一个封包中，封面上标明单位名称、联系人、联系电话。如果没有按以上规定密封并标注，招标单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝。

6、所有投标文件必须提交1套正本与1套副本，并标注“正本”和“副本”字样。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

7、所有投标文件需委派专人送达或邮寄至神华上航疏浚公司设备管理部。

8、由于不可抗拒的原因或无法控制的事件导致投标文件丢失或损坏，招标方将不承担任何责任。

9、投标文件的修改与撤回

1）、在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

2）、投标文件送达以后，如果投标方提出修改或撤标要求，应至少在投标截止时间前两天将书面申请送达招标方，但不退还投标文件。

10、投标报价均以人民币报价。

四、开标

1、开标会议由招标方确定时间、地点、方式。

2、投标文件有下列情况之一者将视为无效。

1）、投标文件未按规定标注、密封。

2）、未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清。

3）、任何不完整或不满足招标要求的投标书。

3、 开标时，招标方有权就招标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。

五、评标标准

一）、评标办法

本项目评标采用综合评分法，总分为100分，主要评标内容及对应分值如下：

1、投标报价：60分

2、技术方案及质量保证措施：30分

3、其他：10分
二）、评标程序

1、首先对投标文件的符合性、完整性和有效性进行评审。

2、对投标人的各项指标进行量化打分，汇总全部得分，按得分高低排序，确定得分最高的为中标人。

三）、评标要素

1、投标报价（60分）

由评标小组根据与投标人的投标报价的算术平均数（A价）的符合程度打分。投标报价最高分为60分，A价的基本分为50分，具体打分规则如下：
1.1投标报价等于A价的得基本分50分；

1.2投标报价每低于A价1%，在基本分的基础上加1分，最高加10分；
    1.3 投标报价每高于A价1%，在基本分的基础上减1分。

2、施工技术方案及质量保证措施(30分)
	序号
	评审项目
	满分
	评分内容

	1
	技术方案
	20
	好20分；较好10分；一般5分。

	2
	质量保证措施
	10
	好10分；较好5分；一般0分。


3、其它10分

	序号
	评审项目
	满分
	评分内容

	1
	历史业绩
	8
	优8分；一般4分；无0分。

	2
	标书完整性
	2
	优2分；一般1分。


六、结算方式

此次桨叶修理工程要求质保期一年（外界因素导致的损坏除外），桨叶修理完成并经验收合格后，支付合同款总额的95%，经修复的桨叶平稳运行三个月后，支付合同款总额的剩余部分，余款支付期限不超过质保期。

神华上航疏浚有限责任公司设备管理部
                            二零一四年四月十一日
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