南侧进港路延长段及路灯改造工程检测项目技术要求

黄骅港神华大道路面维修工程,道路总长度约1271.500m,路面宽度24m,其中W0+000~W0+900段原道路宽度24m,路面由联锁块面层改为沥青混凝土面层;W0+900~W1+271.500,原道路宽度12m,路面由联锁块面层改为沥青混凝土面层，南侧原为绿化带,通过拓宽改造新建宽度12m沥青混凝土面层.维修道路总面积约26285㎡。新建道路总面积约4420㎡。

维修道路地基承载力检测：

道路维修段结构施工之前进行地基检测。
（1）、地基承载力特征值采用静载试验检测,载荷板面积不小于1.5平米,每5000平米检测一个点,地基特征值不小于100kPa.局部承载力不足场地应进行换填石灰土处理.压实度不小于94%.

（2）、测量已有石灰土基层顶弯沉值:采用BZZ-100标准轴载汽车,用贝克曼梁测定已有石灰土顶面弯沉值,每1200平米测一点,测得弯沉值不大于61(0.01mm).

新建道路水泥搅拌桩的强度检测：

本工程标准断面水泥搅拌桩横向布置9根桩,横距1.3m,纵向间距1.5m,矩形布置,共计需打设水泥搅拌桩约3294根桩。水泥搅拌桩直径0.6m,一般段桩顶设计标高为+5.0m,图中阴影部分桩顶设计标高按照图示确定,水泥搅拌桩处理桩底标高约为-7.0m.桩长12.0~12.4m。

、取芯检验:取芯检验桩数为总桩数的1%,要求沿水泥搅拌桩全长抽芯取样,每1~1.5m取一个试样进行无侧限抗压强度试验,90天龄期其平均值不小于1.5MPa.如采用28天或其他龄期应折算强度. 

、单桩承载力检验:每200根桩做一个单桩载荷试验,单桩承载力特征值不小于150kN.

复合地基承载力检验:每200根桩做一个复合地基载荷试验,复合地基承载力特征值要求大于等于100kPa.载荷板面积不小于2.0平米。

