技术要求

- 一、施工内容：

- 地坪漆：300平方米，100元/平方米。

- 管道刷漆：300米。

- 泵体阀门刷漆：40个。

- 标牌：60个。

- 二、地面刷漆要求：

- 1.先把地面清洗干净，晾干，然后用重量1（熟桐油）：2．5（汽油或松香水）对成涂料，均匀地刷在地面上，以增强水泥地面与石膏腻子的粘结性。

- 2．腻子调拌均匀后，便可用铲刀刮到刷好涂料的地面上，约刮2～3遍，以刮平为准。待刮上的最后一遍腻子干燥后，要用砂纸磨光，然后刷地坪漆。

- 3．地板漆粉刷两遍，漆膜厚度达到3mm。刷完第一遍漆要等干透后．刷第二遍。油漆完全干透，最后用地板蜡上光。地板漆为绿色。

- 4. 台阶边缘处粉刷110mm宽的黄色警告标识带。

- 三、管道、泵体刷漆要求：

- 1.工艺流程

- 基面清理 → 底漆涂装 → 面漆涂装 → 检查验收

- 2.基面清理

- 2.1油漆涂刷前，应将需涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。

- 2.2 钢材表面露出金属色泽 喷砂、抛丸.

- 2.3钢材表面允许存留干净的轧制表皮 一般工具 (钢丝刷、砂布) 清除

- 3. 底漆涂装

- 3.1调合红丹防锈漆，控制油漆的粘度、稠度、稀度，兑制时应充分的搅拌，使油漆色泽、粘度均匀一致。

- 3.2 刷第一层底漆时涂刷方向应该一致，接槎整齐。

- 3.3 待第一遍干燥后，再刷第二遍，第二遍涂刷方向应与第一遍涂刷方向垂直。

- 4. 面漆涂装

- 4.1 面漆的调制应选择颜色完全一致的面漆，管道、泵体面漆为大红色。

- 4.2 面漆在使用过程中应不断搅和，涂刷的方法和方向与上述工艺相同。

- 4.3 面漆漆膜厚度达到3mm。

- 5.管道标识及介质流向指示

- 5.1.标注管道名称，需清晰、明确。（列如：室内消防水管道、室外消防水管道、喷淋管道）

- 5.2.介质流向指示应于介质流向一致，切便于观察；介质流向箭头的尖角为60°。

- 5.3.管道标识、介质流向指示需喷涂，颜色为白色。管道标识文字在左，介质流向箭头在右。

- 6.油漆质量要求

- 6.1.符合国家标准，知名品牌油漆，需有环保认证，提供证明文件。

- 6.2.刷漆色差一致，均匀，不得有漏刷、流坠、起皮现象。

- 四、标识标牌

| 序号 | 标牌名称 | 尺寸 | 数量 | 材质 | 安装方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#室内消防泵 | 20cm*15cm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 2 | 2#室内消防泵 | 20cm*15cm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 3 | 1#室外消防泵 | 20cm*15cm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 4 | 2#室外消防泵 | 20cm*15cm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 5 | 1#室内喷淋泵 | 20cm*15cm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 6 | 2#室内喷淋泵 | 20cm*15cm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 7 | 1#室内消防稳压泵 | 20cm*15cm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 8 | 1#室外消防稳压泵 | 20cm*15cm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 9 | 2#室内消防稳压泵 | 20cm*15cm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 10 | 1#室内消防泵进水阀门 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 11 | 1#室内消防泵出水阀门 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 12 | 2#室内消防泵进水阀门 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 13 | 2#室内消防泵出水阀门 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 14 | 1#室外消防泵进水阀门 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 15 | 1#室外消防泵出水阀门 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 16 | 2#室外消防泵进水阀门 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 17 | 2#室外消防泵出水阀门 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 18 | 1#室内喷淋泵进水阀门 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 19 | 1#室内喷淋泵进水阀门 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 20 | 2#室内喷淋泵进水阀门 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 21 | 2#室内喷淋泵进水阀门 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 22 | 1#室内消防稳压泵进水阀门 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 23 | 1#室内消防稳压泵出水阀门 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 24 | 1#室外消防稳压泵进水阀门 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 25 | 1#室外消防稳压泵出水阀门 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 26 | 2#室内消防稳压泵进水阀门 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 27 | 2#室内消防稳压泵出水阀门 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 28 | 2#室内消防稳压泵压力表 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 29 | 1#室内消防稳压泵压力表 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 30 | 1#室外消防稳压泵压力表 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 31 | 1#消防泵 | 20cm*15cm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 32 | 2#消防泵 | 20cm*15cm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 33 | 1#喷淋泵 | 20cm*15cm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 34 | 2#喷淋泵 | 20cm*15cm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 35 | 1#消防泵进水阀门 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 36 | 1#消防泵出水阀门 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 37 | 2#消防泵进水阀门 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 38 | 2#消防泵出水阀门 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 39 | 1#喷淋泵进水阀门 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 40 | 1#喷淋泵进水阀门 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 41 | 2#喷淋泵进水阀门 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 42 | 2#喷淋泵进水阀门 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 43 | 1#消防泵进水口压力表 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 44 | 1#消防泵出水口压力表 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 45 | 2#消防泵进水口压力表 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 46 | 2#消防泵出水口压力表 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 47 | 1#喷淋泵进水口压力表 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 48 | 1#喷淋泵出水口压力表 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 49 | 2#喷淋泵进水口压力表 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 50 | 2#喷淋泵出水口压力表 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 51 | 1#消防配电柜 | 35cm*6cm | 1 | 防火塑料 | 黏贴 | 蓝底白字 |
| 52 | 2#消防配电柜 | 35cm*6cm | 1 | 防火塑料 | 黏贴 | 蓝底白字 |
| 53 | 1#消防泵配电柜 | 35cm*6cm | 1 | 防火塑料 | 黏贴 | 蓝底白字 |
| 54 | 2#喷淋泵配电柜 | 35cm*6cm | 1 | 防火塑料 | 黏贴 | 蓝底白字 |
| 55 | 1#室内消防泵出水口压力表 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 56 | 2#室内消防泵出水口压力表 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 57 | 1#室外消防泵出水口压力表 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 58 | 2#室外消防泵出水口压力表 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 59 | 1#室内喷淋泵出水口压力表 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |
| 60 | 2#室内喷淋泵出水口压力表 | 45mm*75mm | 1 | 防火塑料 | 悬挂 | 蓝底白字 |