生活区滑梯安全防护地垫安装工程项目
技术要求及施工方案
一、总则

1、本规格书适用于神华黄骅港务有限责任公司生活区滑梯安装项目的基本技术要求和主要技术参数的有关条款，并非该项目的所有细节。本项目施工于神华黄骅港务有限公司生活区。

2、本规格书所使用的标准如与施工方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

3、在签订合同后，中标方有权提出因标准、规范和规程发生变化而产生的一些修订要求，具体事项宜由双方共同协商确定。

4、如果施工方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着施工方提供的设备完全符合本规格书的要求。

5、本规格书经双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

6、安装过程中需要的工具、小配件需投标方自行解决。
7、执行标准
CB/T3951-2002船用阻燃橡胶地板

HG/T3747.1-2011橡塑铺地材料第1部分：橡胶地板
GB/T8081-2008《天然生胶技术分级橡胶(TSR)规格导则》
GB/T8082-2008《天然生胶标准橡胶包装、标志、贮存和运输》
二、工程概况

1、承揽范围
神华东区、西区、北区每个滑梯的安全距离铺设安全防护地垫，以保证儿童娱乐安全。

其他具体要求见详细技术要求。
供货及服务范围

	序号
	名称
	技术要求
	数量

（以下提供数量为估算数量，以现场测量实际数量为准）

	1
	东区防护地垫
	品牌：瑞佳游乐或同档次品牌，中标单位供货时需提供样品经甲方确认后方可供货。
尺寸：60*60cm；厚度：2.5cm;耐高温140度，低温 -70度，不易变形，无刺激性气味;满足GB/T8081-2008《天然生胶技术分级橡胶(TSR)规格导则》GB/T8082-2008《天然生胶标准橡胶包装、标志、贮存和运输》要求。
	168平米

	2
	西区防护地垫
	
	144平米

	3
	北区防护地垫
	
	221平米

	4
	环氧树脂胶
	材质：树脂，环保
	100kg

	5
	铝合金封边
	厚度2cm
	200m

	6
	地面螺栓防护处理
	
	以实际测量为准

	7
	滑梯铁柱防护棉
	厚度2cm，环保
	以实际测量为准


三、施工前地基准备要求 

1、地表湿度：表层地面的湿度应在4.5％以下，地垫施工前14-28天应对地面进行干燥。
2、表面硬度：用锋利的凿子快速交叉切划表面，交叉处不应有爆裂。 

3、表面平整度：用2米靠尺和楔形尺检测，表面平整度允许偏差≤3mm。 

4、表面密实度：表面不得过于粗糙，不得有过多的孔隙，对轻微起砂地面应作表面硬化处理。 

5、地表裂缝：不得有宽度大于3mm的裂缝，面层不得有空鼓。 

6、表面清洁度：油污、蜡、漆、颜料等残余物质必须去除。 

7、地表温度：现场空气温度应在18摄氏度以上，地表温度在15摄氏度以上。 

四、自流平的施工步骤 

1、处理地坪：用铲刀、吸尘机除去地面的小结块、尘沙、杂物及前道施工的残留物。检查清理修补地表小面积疏松、空鼓、裂缝、凸起、凹陷的部位。 

2、精测地坪：用地坪检测器在待施工的地坪上检测任意2米范围内的不平整度。如自流平的施工厚度为2mm，地坪的不平整度不能大于3mm，如大于3mm，则使用打磨机处理。 混凝土、水泥砂浆基层在混凝土、水泥砂浆基层上辅贴橡胶地板，基层含水率要求不大于8%。检查含水率的方法，可在地面上压放吸水纸进行观察，也可将一定面积的橡胶薄膜平放于基层地面，四周用树脂胶带密封，不使地面湿气逃逸。24h后，去掉薄膜，观察薄膜上是否有结露或水泥地面变色现象．据以判断基层的干燥程度。基层的表面平整度用2m直尺检查，允许空隙不得超过2m。
3、涂布底油：用底油滚筒涂步地坪每一处，不可遗漏。
4、自流平基泥：将清水按比例倒入搅拌桶，再倒入自流平水泥，用电钻和搅拌器搅拌均匀。将自流平分批倒入地坪，用专用刮板推刮均匀，并用放气滚筒进行放气。 

5、精细处理：待24小时自流平干燥后用砂皮机进行打磨修整，清除表面微小颗粒，使施工后自流平表面更加平整、光洁。 

五、材料的施工步骤 

1、施工材料、施工方向确认施工材料应该是同一批号。材料要与室温相适应（吸咐作业）。 

2、基准法施工 

施工材料要比实际长度多予留5CM裁剪，铺在地面。裁剪时，材料要与室外温相适应（吸附作业）。
墙角部分覆盖的材料要用手充分压紧（“V”字型），按墙面曲线（予留5CM）裁剪。裁剪时要与墙面保留一定距离。

六、黏合剂涂布 

黏合剂采用环氧树脂胶粘剂，固化后的粘结强度极高，且能耐热、耐酸碱、耐水，通常适用于经常受湿和地下水位高的场合及某些有特殊要求的工程。ld剪切强度为1．3Mpa。使用时的组分配比是环氧树脂：固化剂=10:l。  

在粘地垫前要等候一定时间，降低黏合剂水分，提高粘合力，等候时间与周围环境、时间、地面情况来定。 

本产品使用配套黏合剂、刮板以及全面涂布，连接部、墙角充分涂抹，以免产生移动、翘起等现象。对裁剪过的地垫进行涂抹。 

黏合剂涂抹完等候一定时间，将地垫放上。用脚轻轻压紧、放置。用滚轮压紧地垫连接处，以中间至墙角、中间至连接部移动。
连接处施工是施工当中最重要的。连接处处理是用施工刀将连接处两张地垫切掉。裁剪时注意两张地垫之间一致性。
七、施工结束及清理 

施工完全结束24小时以后，要进行地垫清扫黏合剂痕迹或者其他异物，粘在表面清扫，保证地面整洁。
八、安全防护措施

    所有滑梯外露金属可触及部分，安装360度全方位防护装置，防止发生磕碰，厚度2cm。
九、售后服务及质量保证

1、售后服务期内出现因设备本身造成的问题，在接到招标方通知后需在1小时内到达现场，并提出相应解决方案。
2、本项目工期为15天。

