附件1：

四期采制样设备性能鉴定试验技术规格书
1试验内容
偏倚试验、精密度试验

2依据标准

GB/T 19494.1-2004  煤炭机械化采样第1部分：采样方法

GB/T 19494.2-2004  煤炭机械化采样第2部分：煤样的制备   

GB/T 19494.3-2004  煤炭机械化采样第3部分：精密度测定和偏倚试验  

GB/T 475-2008      商品煤样人工采取方法 

GB/T 474-2008      煤样的制备方法 

GB/T 211-2017      煤中全水分的测定方法  

3试验目的

3.1精密度试验

检验机械化采样系统对同一采样单元所采各总样间化验结果彼此接近的程度，用于反映机械化采样系统的稳定性。

3.2偏倚试验

检验机械化采样系统对同一种煤所采子样与参比方法所采子样化验结果间是否有显著性差异，即机械化采样系统是否存在系统误差，用于反映机械化采样系统的准确度和正确度。

4试验方法
4.1精密度试验
对同一采样单元，用机械化采样系统采取两个总样，每个总样由10个子样组成，计算每个总样的干基灰分值，共划分10个采样单元。用计算出的实际精密度与预期精密度P预期进行比较来判断采样精密度是否符合要求。（P预期是标准要求达到的采样精密度或买卖方约定要求达到的采样精密度。）
4.2偏倚试验

对同一种煤，在机械化采样系统所采子样附近尽可能接近的地方人工采取参比样品，参比样品与机采样品构成一组对比样品，共采取约40组对比样品，对上述样品的化验结果进行统计分析以判断机械化采样系统是否有系统误差。
5设备预检验

5.1设备考察

被委托方现场考察各套机械化采样系统，检测各套机械化采样系统静止和重载情况下的技术规格和运行状况，并提交书面《机械化采样系统预检验报告》，提出各套设备存在的问题及改进建议。

5.2设备整改

委托方安排设备维护人员根据《机械化采样系统预检验报告》对机械化采样系统进行整改，使各部件的主要技术规格和运行状态符合预检验报告的要求，并达到开展性能试验的基本条件。

5.3设备整改确认

设备整改完毕后，由被委托方进行检查、确认。委托方需对未到达整改效果的设备继续整改，直到达到整改效果，且经被委托方确认。  

6试验过程
6.1偏倚试验
偏倚试验由采样、制样、化验和数据结果统计四部分组成。
6.1.1采样

（1）设备预清理及调试

①由设备操作人员启动机械化采样系统。

②由皮带巡视员通知中控室，启动皮带，开始上煤（试验煤炭），流量控制在正常煤流量的70%以上。

③煤流稳定后，由被委托方就地手动点动初级采样器，对设备进行预清理和调试。

  （2）协调停皮带采样

①给煤

由皮带巡视员通知中控室按试验用煤量由取料机或翻车机输送一段稳定煤流（约200m，流量不低于正常煤流量的70%），即可停止给料，同时可关停给料设备。

②拉停

当煤流到达采样机部位时，被委托方手动点动采样头从皮带上采取一个煤样，并收集采样系统各级弃样和最终留样。由被委托方人员拉停主皮带，皮带巡视员负责与中控联系。

③采取参比样

皮带处于拉停状态，皮带巡视员与中控沟通确认安全后，被委托方在尽量靠近机采痕迹但未被扰动的位置人工采集参比样，并在皮带来料方向适当位置人工预采一个参比样，预计耗时15min。

④重启皮带

参比样采取完毕，人员全部撤离到安全区域，等待重启皮带（考虑电机冷热启停时间间隔，建议间隔时间不小于15min）。皮带巡视员确认人员安全后，通知中控重启皮带。（相应人员须配备对讲机等及时通讯设备！）

皮带重启后，由被委托方工作人员手动点动采样头，在煤流上靠近预采参比样的位置采取机采样品。

待样品全部收集完毕后，执行5.1.1（2）①～④步骤，进行下一轮采样，操作同上，直到采足需要的样品组数。

（3）预计用时

每套采样系统的现场偏倚试验需启停主皮带约14次，按启停间隔15min计算，约需4小时；偏倚试验用煤量约5000t。

6.1.2制样
按照GB/T474 -2008《煤样的制备方法》制备。
6.1.3化验
全水分测定按照GB/T211-20017《煤中全水分的测定方法》进行；
灰分和水分测定按照GB/T212-2008《煤的工业分析方法》进行。
6.1.4结果统计
实验数据按照GB/T19494—2004进行统计分析。
6.2精密度试验
精密度试验由采样、制样、化验和数据结果统计四部分组成。
6.2.1采样
对同一种煤，在机械化采样系统正常工作状态下，按“例行子样数双份采样方法”采取样品，人工收集各机械化采样最终子样，将各最终子样依次交替放入A、B两个样品袋中，每袋采取10个子样为一组对比样品，共采取10组对比样品。

6.2.2制样
按照GB/T474 -2008《煤样的制备方法》制备。
6.2.3化验
灰分和水分测定按照GB/T212-2008《煤的工业分析方法》进行。
6.2.4结果统计


试验数据按照GB/T19494—2004进行统计分析。
7试验期间常规样品的采取

7.1偏倚试验

偏倚试验期间，相应输煤线路上的煤样需由机采改为人工采，建议采取以下采样方式：

	输煤线路
	机采改人工采方式

	四期BH15-1
	煤垛表面人工采样

	四期BK3
	主皮带上静止煤流横断面采样（与试验同步进行）


7.2精密度试验

该试验不影响正常的机械化采样过程，可在设备整改合格后，有适当煤种时，在被委托方常规检验过程中同步进行，常规样品由采取的试验样品直接缩分取得。
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